OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem elementów organizacji ruchu (znaki poziome i pionowe) oraz wdrażanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe.

- Rodzaj prac w przypadku znaków pionowych obejmuje dostawę znaków drogowych oraz ich zamontowanie, w przypadku znaków poziomych obejmuje malowanie na jezdni lub chodniku. Zakres prac ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wszelkiego rodzaju prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym ulic muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, załączniki nr 1 – 4, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego ulic:

- Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów i symboli.

Zakres prac obejmuje oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi.

- Materiały do znakowania.

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby akrylowe nakładane warstwą od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro)

Wymagania dotyczące farb do znakowania cienkowarstwowego:

- kolor – biały / czerwony,	
- gęstość – 1,59 – 1,64 g/cm³, 	
- lepkość wg Krebsa – 79 – 84 KU, 	
- zawartość substancji stałych – 75 – 79 %,	
- czas schnięcia w temp. 20° C - < lub = 35 min.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Malowanie oznakowania należy wykonać malowarkami drogowymi do malowania cienko i grubowarstwowego.

- Ogólne zasady wykonania prac malarskich.

Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora. Nawierzchnia przed malowaniem powinna być sucha, i czysta, a malowanie powinno odbywać się w zakresie temperatur powietrza i nawierzchni od 5 – 35 °C. Oznakowanie poziome należy wykonać na podstawie istniejącego oznakowania poziomego oraz projektów organizacji ruchu.

- Obmiar robót

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 1 m² naniesionych znaków.

- Rozliczenie robót

Zgodnie z obmiarem wykonanym w terenie i szczegółową specyfikacją wykonanych robót.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego ulic:

- Ustawienie słupków do znaków.

Słupki do znaków należy ustawić w miejscach zdemontowanych starych słupków lub zgodnie z projektami organizacji ruchu. Słupki należy wkopać na głębokość minimum 0,7 m i wykonać fundament z betonu B – 15 na mokro. Średnica słupków  60 mm.

- Przymocowanie tablicy znaku do słupka.

Tablice znaków należy mocować na wysokości zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych i odległości minimum 0,5 m od krawędzi jezdni. Mocowanie za pomocą dwóch obejm.

- Znaki drogowe należy ustawić przy zachowaniu zasady - w miejsce zdemontowanego lub zniszczonego znaku należy ustawić znak nowy, bądź w miejscu wynikającym z nowej organizacji ruchu.

- Czas reakcji na zgłoszenie zlecenia nie dłuższy niż …………. godzina(y) od powiadomienia. Przez czas reakcji uważa się okres od powiadomienia telefonicznego do faktycznego rozpoczęcia wykonania przez wykonawcę czynności montażowych.

Zakres wykonania zleconych robót będzie określony każdorazowo przez Zamawiającego
i przekazywany telefonicznie lub e-mailem.	 
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do  CPV 45233221-4 malowanie nawierzchni,
oraz 	CPV  45233290-8 instalowanie znaków drogowych